| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：qklc5000-7065128 |
| --- | --- |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第1页 共7页 |
| 1.0 应用范围 本规格书适用于河南乾坤太阳能照明有限公司生产的锂离子充电电池18650.同时本规格书提供的产品符合国标GB/T18287－2013的各项要求。 2.0 产品类型 2.1 类型名称：可充电液态锂离子电池 2.2 规格型号：18650 3.0 技术参数 序号; 项 目; 单位; 参数要求; 备注说明. 1; 额定容量; mAh; 2000; 电池按标准充电后，再标准放电所得的容量。. 2; 标称电压; V; 3.7; 按标准充电后，再标准放电，放电过程的平均电压。. 3; 出货电压; V; 3.80～3.90. 4; 充电方式; 恒流恒压. 5; 充电上限电压; V; 4.2. 6; 放电终止电压; V; 3.0. 7; 最大连续充电电流; mA; 1.5C. 8; 最大连续放电电流; mA; 2.0C. 9; 单体电芯重量; g; 43±1. 10; 内阻; mΩ; ≤60. 11; 工作温度; 充电; ℃; 0～+45. 放电; ℃; -20～+60. 12; 储存温度; 1个月; ℃; -20～+45; 充电约40%的条件下. 3个月; ℃; -20～+35; 充电约40%的条件下. 1年; ℃; -20～+25; 充电约40%的条件下. 13; 储存湿度; RH; 65±20%. 4.外观 #### 电芯表面不能有外观缺陷，如划伤、凹痕、生锈、污迹、漏液 5.0 电池性能标准测试方法 5.1 测试条件 在标准大气压条件下进行：温度：25±2℃；相对湿度：65±20%； |

| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| --- | --- |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第2页 共7页 |
| 5.2充电方法 标准充电：以0.5C5mA恒流充电到4.20V时后，改为恒压充电，直到充电电流小于0.01C5A. 快速充电：以1.0C5mA恒流充电到4.20V时后，改为恒压充电，直到充电电流小于0.01C5A. 5.3放电方法 标准放电：以0.5C5mA恒流放电至终止电压3.00V. 快速放电：以1.0C5mA恒流放电至终止电压3.00V. 6.0 性能测试 6.1 电性能 序号; 项目; 测试方法; 技术要求. 1; 0.2C5mA放电性能; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在环境温度为25±2℃条件下静置0.5～1H，而后以0.2C5mA恒流放电至终止电压。; 放电时间不低于5H. 2; 0.5C5mA放电性能; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在环境温度为25±2℃条件下静置0.5～1H，而后以0.5C5mA恒流放电至终止电压。; 放电时间不低于115min； 容量≥2000mAh. 3; 循环性能; 电芯按标准充电结束后，而后在环境温度为25±2℃条件下静置5～10min，然后以标准放电至终止电压,放电结束后, 静置5～10min，再进行下一次充放电循环,连续进行充放电循环300次循环。; 最终放电时间≥95min； 容量保持率≥80%. 4; 荷电保持能力; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在环境温度为25±2℃条件下储存28天，再以0.2C5mA电流恒流放电至终止电压。; 放电时间不少于4.25H. 5; 高温放电性能; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在55±2℃的高温箱中恒温搁置2小时，然后以0.5C5mA恒流放电至终止电压，放电结束后将电池取出在25±2℃环境温度下搁置2H,然后目视电芯外观。; 放电时间不少于100min，电芯外观无变形、无爆裂。. |

| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| --- | --- |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第3页 共7页 |
| 6; 低温放电性能; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在-20±2℃的低温箱中恒温16～24小时，然后以0.2C5mA恒流放电至终止电压，放电结束后将电池取出在20±5℃环境温度下搁置2H,然后目视电芯外观。; 放电时间不低于3H，电芯外观无变形、无爆裂的现象。. 6.2环境性能 序号; 项目; 测试方法; 技术要求. 1; 恒定湿热性能; 电芯按标准充电或快速充电结束后，在温度40±2℃,相对湿度90～95%RH的恒温恒湿箱中搁置48小时后，将电池取出在室温下下搁置2H,目视电芯外观,再以0.5 C5mA恒流放电至终止电压.; 电芯外观应无变形、锈蚀、冒烟或爆炸、放电时间不低于95min. 2; 振动测试; 电芯按标准充电或快速充电结束后，将电芯用夹具安装在振动台的台面上,按下面的振动频率和对应的振幅调整好实验设备,X、Y、Z三个方向每个方向从10～55Hz循环扫频振动30min ,扫频速率为1oct/min:振动频率:10Hz～30Hz 位移幅值（单振幅）：0.38mm; 振动频率:30Hz～55Hz 位移幅值（单振幅）：0.19mm;; 电芯外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸、电芯电压不低于3.6v. 3; 碰撞测试; 电芯按标准充电或快速充电结束后，将电芯分别按X、Y、Z三个互相垂直轴通过夹具固定在振动台面上，按下述要求调好加速度，脉冲持续时间进行碰撞实验：脉冲峰值加速度:100m/s2,每分钟碰撞次数:40～80,脉冲持续时间:16ms,碰撞次数:1000±10; 电芯外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸、电芯电压不低于3.6v. |

| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| --- | --- |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第4页 共7页 |
| 4; 自由跌落; 电芯按标准充电或快速充电结束后，将电芯由高度(最低点高度)为1000mm的位置自由跌落到置于水泥地面上的18mm～20mm厚的硬本板上，从X、Y、Z正负方向(六个方向)每个方向自由跌落1次.自由跌落结束的后，将电芯以0.5C5mA恒流放电至终止电压，然后以快速充放电进行充放电循环，直至放电时间不低于51min，即可终止放放电循环，充放电循环次数不多于3次; 电芯应不漏液、冒烟或爆炸. 6.3安全测试 下述试验应在有强制排风条件下及防爆措施的装置内进行，在试验前所的的电芯都按标准充电或快速充电，并搁置24小时，再进行以下试验 序号; 项目; 测试方法; 技术要求. 1; 重物冲击; 将电芯放在冲击台上，将10kg重锤自1m高度自由落下，冲击电芯，电芯允许发生变形; 电芯不起火、不爆炸. 2; 热冲击; 将电芯放在热箱中，温度以5℃±2℃/min的速率由室温升至130±2℃并保持30min; 电芯不起火、不爆炸. 3; 过充电; 将电芯正负极连接于恒流恒压电源，调节电流至3C5mA，电压为4.8V充电,直到电压为4.8V，电流降到接近OA。试验过程中监视电池温度变化，当电池温度下降到比峰值低约10℃，结束试验。; 电芯不起火、不爆炸. 4; 短路; 将接有热电偶的电芯置于通风橱中，短路其正负极(线路总电阻不大于50mΩ), 试验过程中监视电池温度变化，当电池温度下降到比峰值低约10℃，结束试验。; 电芯不起火、不爆炸. |

| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| --- | --- |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第5页 共7页 |
| 7.0贮存及其它事项 7.1长期贮存 长期贮存的电池（超过3个月）须置于干燥、凉爽处。贮存电压为3.6～3.9V且贮存环境要求温度-25～+25℃,湿度60±20%RH. 7.2其它事项 任何本说明书中未提及的事项，须经双方协商确定. 8.0锂离子充电电池操作指示及注意事项 前言 本文件“锂离子充电电池操作指示及注意事项”仅适用于河南乾坤太阳能照明有限公司 声明一： 客户若需要将电芯用于超出文件规定以外的设备，或在文件规定以外的使用条件下使用电芯，应事先核实电芯在该使用条件下的性能及安全性。 声明二： 对于在超出文件规定以外的条件下使用电芯而造成的任何意外事故, 乾坤公司不负责. 声明三： 如有必要，乾坤公司书面形式告之客户有关正确操作使用电芯的改进措施。 1．充电 1.1充电电流 充电电流不得超过本标准书中规定的最大充电电流。使用高于推荐值电流充电将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题，并可能会导致发热或泄漏。 1.2充电电压 充电电压不得超过本标准书中规定的额定电压（4.2V/电芯）。4.25V为充电电压最高极限，充电器的设计应满足此条件。 电池电压高于额定电压值时，将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题，可能会导致发热或泄漏。 1.3充电温度 电池必须在 0℃~45℃的环境温度范围内进行充电。 1.4禁止反向充电 正确连接电池的正负极，严禁反向充电。若电池正负极接反，将无法对电池进行充电。同时，反向充电会降低电池的充放电性能、安全性，并会导致发热、泄漏。 2．放电 2.1放电电流 |  |
| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第6页 共7页 |
| 放电电流不得超过本标准书规定的最大放电电流，大电流放电会导致电池容量剧减并导致过热。 2.2电池必须在-20℃~60℃的环境温度范围内进行放电。 2.3过放电 需要注意的是，在电池长期未使用期间，它可能会用其它自放电特性而处于某种过放电状态。为防止放电的发生，电池应定期充电，将其电压维持在3.6V至3.9V之间。过放电会导致电池性能、功能的丧失。 充电器应有装置来防止电池放电至低于本标准书规定的截止电压。此外，充电器还应有装置以防止重复充电。 3．保护电路模块（PCM） 电池包装应配有PCM以正确保护电芯/电池。PCM应具备以下功能以保证安全并防止损坏电芯性能：1）过充电保护；2）过放电保护；3）过流保护。 4．其它事项 4.1严禁拆卸电芯 1)在任何情况下不得拆卸电池 拆卸电池可能会导致内部短路，进而引起鼓气、着火及其它问题。 2)电解液有害 锂电池理论上不存在流动的电解液，但万一有电解液泄漏而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位，应立即用清水冲洗电解液并就医。 3)严禁将电池投入火中 在任何情况下，不得燃烧电池或将电池投入火中，否则会引起电池燃烧，这是非常危险的，应绝对禁止。 4)严禁将电池浸入液体 ，如水 不得将电池浸泡液体，如淡水、海水、饮料（果汁、咖啡等）。 5)电池的更换 更换电池应由电池供应商或设备供应商完成，用户不得自行更换 6)禁止使用已损坏的电池 电池在运输过程中可能因撞击等原因而损坏，若发现电池有任何异常特征，如外壳破损，闻到电解液气体，电解液泄漏等，该电池不得使用。 有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以避免着火。 |  |
| 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 产品型号：18650 |
| 液态锂离子电池产品规格书 | 页次：第7页 共7页 |
| 9.0外形尺寸 （单位：mm ,未按比例） 18.2±0.1 65.0+0-0.5 |  |

### 河南乾坤太阳能照明有限公司

产品规格书

| 产品名称 | 液态锂离子电池 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ## 18650 |
| 产品状态 | A级 |
| 标称容量 | ## 2000mAh |
| 拟订 | 张凯 |
| 核准 | 陆华 |